物質の電気伝導度

1.目的

代表的な物質である金属及び半導体について、電気伝導度の温度依存性を測定する。このことにより、物質の電気的性質についての理解を深めるとともに、寒剤を扱うことにより、低温技術についても習得する。

2.実験方法

銅線及びサーミスタの電気抵抗を絶対温度の関数として測定する。銅線は直径0.076mm、長さ2ｍのものを使用し、室温での抵抗7Ω、サーミスタは、室温での抵抗10kΩの物を使用する。

温度測定には白金抵抗温度計を使用する。この抵抗値が温度の１次関数として近似できるので、抵抗値をR、絶対温度をTとしたとき、ある定数A,R0があって、

R=AT+R0							      (1)

が成り立つとし、室温及び液体窒素の沸点77Kでの抵抗値から定数を求めて、温度を決定する。

抵抗測定は、デジタルマルチメーターを使用し、4端子法で行う。

実験は、はじめに室温から77Kまで温度を変化させ、そのときの温度計と資料の抵抗値を測定し、その後77Kから室温まで変化させて同じ測定を行う。

4.使用器具

実験に使用した器具を表1に示す。

表1　使用器具

| 器具名 | 製造会社 | 型番 |
| --- | --- | --- |
| デジタルマルチメータ | Agilent | 34401 |
| サーミスタ |  |  |
| 白金温度計 |  |  |
| 液体窒素 |  |  |
| デュワー瓶 | ジェック東理社 |  |

5.実験結果

実験結果を表2､3,4および図7､8,9に示す。

表2　銅の抵抗値測定結果(行き)

| 経過時間[分] | 温度計の抵抗[KΩ] | 銅の抵抗Ｒ[Ω] | 絶対温度[K] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.54 | 7.10 | 292.00 |
| 1.00 | 0.54 | 7.12 | 291.42 |
| 2.00 | 0.54 | 7.02 | 290.84 |
| 3.00 | 0.54 | 7.09 | 290.26 |
| 4.00 | 0.54 | 7.07 | 289.10 |
| 5.00 | 0.54 | 7.04 | 291.42 |
| 6.00 | 0.53 | 7.01 | 286.78 |
| 7.00 | 0.53 | 6.97 | 285.63 |
| 8.00 | 0.53 | 6.93 | 284.47 |
| 9.00 | 0.52 | 6.89 | 282.73 |
| 10.00 | 0.52 | 6.84 | 280.99 |
| 11.00 | 0.52 | 6.80 | 279.83 |
| 12.00 | 0.52 | 6.76 | 278.09 |
| 13.00 | 0.51 | 6.70 | 276.35 |
| 14.00 | 0.51 | 6.65 | 274.61 |
| 15.00 | 0.51 | 6.60 | 272.88 |
| 16.00 | 0.50 | 6.55 | 271.14 |
| 17.00 | 0.50 | 6.49 | 269.40 |
| 18.00 | 0.50 | 6.44 | 267.66 |
| 19.00 | 0.50 | 6.39 | 267.66 |
| 20.00 | 0.49 | 6.33 | 264.18 |
| 21.00 | 0.49 | 6.28 | 263.02 |
| 22.00 | 0.49 | 6.22 | 260.13 |
| 23.00 | 0.48 | 6.15 | 257.81 |
| 24.00 | 0.48 | 6.08 | 255.49 |
| 25.00 | 0.47 | 6.01 | 252.59 |
| 26.00 | 0.46 | 5.91 | 247.38 |
| 27.00 | 0.46 | 5.79 | 243.32 |
| 28.00 | 0.44 | 5.60 | 234.05 |
| 29.00 | 0.40 | 5.16 | 213.19 |
| 30.00 | 0.34 | 4.30 | 177.26 |
| 31.00 | 0.28 | 3.40 | 139.59 |
| 32.00 | 0.22 | 2.50 | 108.29 |
| 33.00 | 0.18 | 1.61 | 84.53 |
| 34.00 | 0.17 | 1.13 | 77.00 |

表3　銅の抵抗測定結果(帰り)

| 経過時間[分] | 温度計の抵抗[KΩ] | 銅の抵抗Ｒ[Ω] | 絶対温度[K] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 0.21 | 1.25 | 101.34 |
| 2.00 | 0.23 | 1.51 | 112.93 |
| 3.00 | 0.24 | 1.75 | 119.88 |
| 4.00 | 0.26 | 1.99 | 128.00 |
| 5.00 | 0.27 | 2.22 | 136.11 |
| 6.00 | 0.28 | 2.43 | 141.91 |
| 7.00 | 0.29 | 2.64 | 149.44 |
| 8.00 | 0.31 | 2.83 | 156.39 |
| 9.00 | 0.32 | 3.02 | 162.19 |
| 10.00 | 0.33 | 3.19 | 167.40 |
| 11.00 | 0.34 | 3.35 | 173.20 |
| 12.00 | 0.34 | 3.52 | 177.84 |
| 13.00 | 0.35 | 3.67 | 183.63 |
| 14.00 | 0.37 | 3.86 | 194.06 |
| 15.00 | 0.38 | 4.06 | 201.02 |
| 16.00 | 0.39 | 4.25 | 207.39 |
| 17.00 | 0.40 | 4.44 | 213.19 |
| 18.00 | 0.42 | 4.46 | 219.56 |
| 19.00 | 0.42 | 4.82 | 224.78 |
| 20.00 | 0.43 | 5.00 | 229.99 |
| 21.00 | 0.44 | 5.17 | 235.21 |
| 22.00 | 0.45 | 5.33 | 239.84 |
| 23.00 | 0.46 | 5.49 | 243.90 |
| 24.00 | 0.46 | 5.64 | 247.96 |
| 25.00 | 0.47 | 5.78 | 252.01 |
| 26.00 | 0.48 | 5.91 | 256.07 |
| 27.00 | 0.48 | 6.04 | 259.55 |
| 28.00 | 0.49 | 6.15 | 263.02 |
| 29.00 | 0.49 | 6.24 | 265.34 |
| 30.00 | 0.50 | 6.34 | 267.08 |
| 31.00 | 0.501 | 6.41 | 290315.99 |

表4　サーミスタの抵抗値測定結果(行き)

| 経過時間[分] | 温度計の抵抗 [KΩ] | サーミスタの抵抗[KΩ] | 絶対温度[K] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.532 | 7.56 | 294.994 |
| 1 | 0.526 | 8.55 | 291.3708 |
| 2 | 0.52 | 9.68 | 287.7476 |
| 3 | 0.514 | 11.29 | 284.1244 |
| 4 | 0.508 | 13.1 | 280.5012 |
| 5 | 0.503 | 15.25 | 277.4819 |
| 6 | 0.497 | 17.8 | 273.8587 |
| 7 | 0.492 | 20.7 | 270.8394 |
| 8 | 0.487 | 24.2 | 267.82 |
| 9 | 0.484 | 27.58 | 266.0085 |
| 10 | 0.48 | 31.72 | 263.593 |
| 11 | 0.477 | 34.61 | 261.7814 |
| 12 | 0.474 | 38.29 | 259.9698 |
| 13 | 0.472 | 41.61 | 258.7621 |
| 14 | 0.468 | 46 | 256.3466 |
| 15 | 0.464 | 51.7 | 253.9312 |
| 16 | 0.461 | 57.52 | 252.1196 |
| 17 | 0.458 | 63.9 | 250.308 |
| 18 | 0.456 | 70.3 | 249.1002 |
| 19 | 0.453 | 76.8 | 247.2886 |
| 20 | 0.45 | 86.4 | 245.4771 |
| 21 | 0.443 | 103.6 | 241.25 |
| 22 | 0.4429 | 116.5 | 241.1896 |
| 23 | 0.439 | 131.6 | 238.8345 |
| 24 | 0.436 | 146.6 | 237.0229 |
| 25 | 0.434 | 160 | 235.8152 |
| 26 | 0.427 | 195 | 231.5882 |
| 27 | 0.42 | 268.1 | 227.3611 |
| 28 | 0.412 | 373 | 222.5302 |
| 29 | 0.406 | 466 | 218.907 |
| 30 | 0.402 | 580 | 216.4915 |
| 31 | 0.4 | 680 | 215.2838 |
| 32 | 0.391 | 920 | 209.849 |
| 33 | 0.392 | 971 | 210.4529 |
| 34 | 0.39 | 1193 | 209.2452 |
| 35 | 0.382 | 1930 | 204.4143 |
| 36 | 0.375 | 2299 | 200.1872 |
| 37 | 0.37 | 3036 | 197.1679 |
| 38 | 0.365 | 3825 | 194.1486 |
| 39 | 0.36 | 4780 | 191.1292 |
| 40 | 0.353 | 5934 | 186.9022 |
| 41 | 0.315 | 34425 | 163.9553 |
| 42 | 0.29 | overload | 148.8587 |
| end | 0.171 | overload | 76.99879 |

表5　サーミスタの抵抗測定結果(帰り)

| 時間[分] | 温度計の抵抗 [KΩ] | サーミスタの抵抗 [KΩ] | 絶対温度[K] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.303 | 102722.00 | 156.7089 |
| 1 | 0.354 | 20234.20 | 187.506 |
| 2 | 0.373 | 9180.00 | 198.9795 |
| 3 | 0.387 | 3902.00 | 207.4336 |
| 4 | 0.402 | 1746.00 | 216.4915 |
| 5 | 0.415 | 928.40 | 224.3418 |
| 6 | 0.428 | 471.00 | 232.192 |
| 7 | 0.439 | 275.00 | 238.8345 |
| 8 | 0.449 | 173.20 | 244.8732 |
| 9 | 0.458 | 113.10 | 250.308 |
| 10 | 0.466 | 79.02 | 255.1389 |
| 11 | 0.473 | 58.38 | 259.3659 |
| 12 | 0.48 | 43.30 | 263.593 |
| 13 | 0.485 | 35.61 | 266.6123 |
| 14 | 0.49 | 29.93 | 269.6316 |
| 15 | 0.495 | 24.31 | 272.651 |
| 16 | 0.499 | 21.24 | 275.0664 |
| 17 | 0.502 | 18.82 | 276.878 |
| 18 | 0.505 | 17.01 | 278.6896 |
| 19 | 0.508 | 15.61 | 280.5012 |
| 20 | 0.51 | 14.62 | 281.7089 |
| 21 | 0.512 | 13.50 | 282.9167 |
| 22 | 0.515 | 12.69 | 284.7283 |
| 23 | 0.517 | 11.83 | 285.936 |
| 24 | 0.518 | 11.35 | 286.5399 |
| 25 | 0.52 | 10.95 | 287.7476 |
| 26 | 0.521 | 10.45 | 288.3514 |
| 27 | 0.524 | 9.84 | 290.163 |
| 28 | 0.53 | 9.00 | 293.7862 |
| 29 | 0.53 | 8.58 | 293.7862 |
| 30 | 0.53 | 8.36 | 293.7862 |
| 31 | 0.53 | 8.20 | 293.7862 |
| 32 | 0.53 | 8.16 | 293.7862 |

6.考察

銅の中での電流を担っているのは伝導電子である。伝導電子は温度が高い状態では、原子の格子振動により運動の方向が不規則に変化する。ここに電場がかかると、全体の平均速度が生じ、これが電流となる。温度が低い状態では、原子の格子振動が小さくなり、電子の位相がそろいやすい状態になる。このため高温では低温に比べて電気抵抗が高い。

サーミスタは半導体であるため、エネルギーバンドギャップが存在し、これを超えるエネルギーを持った電子が自由電子となり電流が流れる。このため、温度が低い状態よりも温度が高い状態のほうが、電子がエネルギーを得やすいので、電流が流れやすくなる。