2003年歯科理工学対策

結晶（p.11）

原子が結合によって規則正しい位置（格子状）に固定され、お互いにその相対的な位置を変えない状態にある固体を結晶という。そうでないものは非結晶または非晶質（アモルファス）と呼ぶ。すべての原子はだんだん結晶の方向に向かっている。金属は金属の単結晶体（結晶粒）がたくさん集まってできている。金属が目に見える大きさで単結晶体として存在することはめったにない。結晶が何であるか調べる方法にX線や電子線を当てて反射してできる波形によって調べるものがあり、日常的に使われている。

金属（p.13～14）

自由電子が原子と原子の間をとびまわっている。だから曲げたりできる（原子同士がすべってずれても電子がくっつけているから）。セラミックではそれができないから割れる。光が電子に反射されるからピカピカしている。電子がとびまわっているから電気も通しやすい。

起電力（p.18）

起電力は溶液中における電子の損失によってイオン化する能力によって定まる。この起電力は金属の酸化傾向で比較できる。金や白金のような大きな負の電気的ポテンシャルの金属は、口腔内の窩洞の中でより大きい酸化抵抗性をもっている。同じ溶液中で金とアルミニウムを接触させると、この2種の電気的ポテンシャルの差が大きいので電池が発現する。もしこのような現象が口腔内で起きたら、患者は不快感を持つ。また、口腔内での修復材料の変質や腐食する原因となる。材料の腐食は電気的影響のみならず、他の要因が加わるのでより複雑である。

熱膨張係数（p18～19）

温度が1℃変化した場合、材料の単位長さ当たりの長さ変化を線膨張係数と呼び、一般にαで表される。この熱膨張係数が大きいことは、加熱、冷却によって膨張、収縮が大きいことを意味し、修復材料として重要な性質である。

また、一般に無機材料の熱膨張係数は小さく、エナメル質の熱膨張係数に近いのは金などの貴金属である。

比熱（p.19）

比熱は単位重量の物質の温度を1℃上昇させるのに必要な熱量であり、一般に水を標準物質とし、1gを単位重量として表す。この比熱が大きいということは、物質を一定温度にするための加熱時間が長くなることを意味し、金属の融解、鋳造などの際に重要である。

また、貴金属の融点は銅（1083℃）、金（1063℃）、銀（960.8℃）の順に高い。

機械的性質（p.19）

機械的性質は、物体に荷重P（N）を加えた時の性質である。「硬さ」、「強さ」、「延性および展性」、「弾性係数」、「レジリエンス」、「タフネス」、「疲労」、「クリープ」、「応力緩和」、「レオロジー的性質（弾性、粘性など）」がある。

歯科材料の単位面積あたりの強さ（kg/cm2）はMPa（メガパスカル）で表される。

・チクソトロピー（p.26）

物体に加重を加えた場合に粘性が低下するような性質をいう。この性質はある種の印象材や石膏などにとって有益な性質である。すなわち、トレーに盛ったときには粘性が高く流れないが、印象採得時に圧力をかけたり、振動を与えると粘性が低下し、細部まで流れ、再現性が良好となる。

・ダイラタンシー（p.26～27）

ある物質を適当な水を加えて練ったとき、容器をゆっくり傾ければ自由に流れ出るが、激しく掻き取ろうとするときわめて固くなるものをダイラタンシーという。このダイラタンシーはチクソトロピーと違って時間に依存せず、可逆的に行われヒステリシスを示さない。このように非ニュートン流動のうち、流動速度が増加するとみかけの粘度が増大するものを一般にダイラタント流動と呼ぶ。

応力‐ひずみ曲線（p.21～22）

このように応力を縦軸に、ひずみを横軸にとって引張始めから破断するまでの関係を表したものを応力‐歪み曲線という。

図においてA点までは応力とひずみは比例するのでA点を比例限界という。B点までは応力を取り去るとひずみは0になるので弾性限界という。一般に比例限界と弾性限界は接近して存在し、両者の区別は決め難い。C点に達すると応力とひずみは比例関係が成立せず応力の増加にともなってひずみが著しく増加し、ついに破断する。このように応力に比してひずみがより大きくなりはじめるC点を降伏点ともいう。もしC点で荷重を取り去るとほぼ、AOに平行にCNに沿ってN点に戻る。すなわち、応力を0にしてもひずみは0にならないので、ONの大きさだけひずみが残る。このひずみを永久ひずみまたは残留ひずみという。一般に材料の降伏点は明確に現れないので通常は、0.2%の永久ひずみが残る荷重を平行部の断面積で割って得た応力を耐力あるいは降伏強さと定めている。

また、このように応力‐歪み曲線は変形様式によって弾性変形範囲および塑性変形範囲に分けることができる。弾性変形範囲は図中B点の弾性限界までの領域であり応力を取り去ると元のひずみのない状態に戻る範囲である。塑性変形範囲は弾性限界以上の応力を加えると試料全体に変形が生じるようになり、変形が永久に残る範囲である。金属材料では塑性変形領域が大きく、セラミックなどの無機材料や有機材料ではこの塑性変形領域が小さいのが特徴である。また、応力の最高値D点に相当する応力を最大引張強さといい、E点を破断強さという。破断強さE点の応力が小さくなるのは物質が伸びて断面積が小さくなったためである。この際材料に荷重を加える速度を変えると材料の強さの値に影響を及ぼす。荷重の速度を大きくした場合、比例限界や引張強さは大きくなる。

ちなみに、ひずみは変形前の形に対する変化の割合であるため%で表され、単位はない。

レジリエンス（p.24）

比例限界内物体の変形に必要なエネルギーの総量であり、応力‐ひずみ曲線中の弾性限界内の面積（図の青い部分）で表される。レジリエンスは弾性エネルギーともいわれ比例限界の大きさと弾性ひずみ量の両者によって決定される。レジリエンスは同じ値でも使用する材料の弾性変形の大きい場合は、比例限界が小さくなり、咬合圧によって変形することが考えられるので歯科修復物には弾性ひずみが小さく比例限界の大きい、すなわち弾性係数の大きい材料を使用することが望ましい。

・靭性（p.24）

物質を破壊するために必要なエネルギーの総量。応力‐ひずみ曲線中の弾性ひずみと永久ひずみの総面積で表される（図の緑の部分）。このタフネスは靭性といい、弾性係数よりも、延性や展性に関係が深い。金属材料の靭性は一般的にセラミックス材料より大きい。

・歯科材料の生物学的要件（p.27）

①刺激性がないこと。

②毒性を示さないこと。

③アレルギーを惹起しないこと。

④発癌性、催奇性などを有しないこと。

金属相（p.33）

合金の種類により合金相が多相の場合と単一相の（固溶体合金）場合とがある。例えば、多相合金には共晶合金と包晶合金がある。このような合金は相によって、電極電位が異なり、電極電位の低い相が腐食される。また、単一相合金（固溶体合金）でも偏析などによって結晶粒の中心と端で組成が異なる不均一組成になっていると腐食しやすい。これは組成が異なっているため、電極電位に差を生じるためである。これを防止するためには均質化焼きなましにより偏析を除いて、すべての結晶粒を同じ組成の相にすることが必要である。

シリカ（p.39～40）

二酸化ケイ素（SiO2）の総称。結晶質のものには石英、クリストラバイト、トリジマイトの三種があり、それぞれα型（低温型）とβ型（高温型）の構造をもっている。非晶質のものにはソーダガラス、ほうけい酸ガラス、アルミノシリケートガラスなどがある。このガラス表面にシランカップリング処理を施し、コンポジットレジンのフィラーとして用いられている。また、アルミノシリケートガラスはグラスポリアルケノエート（グラスアイオノマーセメント）およびシリケートセメント粉末の主成分である。

ハイドロキシアパタイト（p.41～42）

エナメル質の95%以上、象牙質の70%以上がハイドロキシアパタイト［Ca10（PO4）6・（OH）2］である。実際には格子欠陥があったり、H+、Na+、Mg2+、F-、CO32-などの種々のイオンも入り込んだ複雑な組成をしている。ハイドロキシアパタイトは六方晶系であり、歯質や骨に含まれるハイドロキシアパタイトはC軸方向に成長した桿状であり、結晶成長に制限がなければ六角形になる。人工的に合成されたハイドロキシアパタイトは生体親和性が極めて良く、インプラント材や根管充填材としての応用が検討され、その利用が進められようとしている。

付加重合型（p.47）

アクリルレジン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン等でビニル重合体とも呼ばれる。例えば、メチルメタクリレート（MMA）の不飽和二重結合が付加重合してポリメチルメタクリレート（PMMA）が生成する。

重縮合型（p.48）

テトロンなどのポリエステル、ナイロン等のポリアミド、シリコーン印象材に用いられるポリシロキサン、床用レジンとして用いられるポリサルホンなど、水やアンモニアのような簡単な分子がとれて互いに縮合し、重合体を構成するものである。例えば、ポリエチレンテレフタレート（商品名テトロン）は縮合反応の繰り返しにより重合体が生成する。

重付加型（p.48）

ポリウレタン、エポキシ樹脂、印象剤に用いられるビニルシリコーン等、単量体の末端基の水素が移動して付加重合するものである。

共重合（p.51～52）

重合の際に2種以上のモノマーを混合して反応を行うことができる。このような重合を共重合といい、生成したポリマーを共重合体という。これに対して単一モノマーからできているポリマーをホモポリマーという。共重合体には、交互共重合体、ランダム共重合体、ブロック共重合体、グラフト共重合体がある。これらの共重合体はホモポリマーでは得られない別の性質を有し、高分子材料の改質をすることができる。義歯床用レジンや歯冠修復用レジンの多くはこの共重合体である。

状態の変化（p.57）

合金の精製は一般には成分金属元素を混合し、融点以上に融解することにより行われる。

固溶体合金は固体の中で原子レベルで混合された合金のことで、多量に含まれるほうの金属を溶媒金属、少量含まれるほうを溶質金属と呼ばれる。固溶体をつくる溶質原子の混合法は三つある。侵入型は溶質原子がきわめて小さくて、溶媒原子のすきまにはいる場合である。FeとCの合金である炭素鋼はこのタイプである。しかし大部分の固溶体は置換型であり、溶媒原子の位置に溶質原子が置き換わった配置となっている。この置換型固溶体の中でも、溶質原子が規則的に配列した場合があり、このような固溶体を規則格子または超格子という。Au‐Cu合金などは、条件によってはこの規則格子が生成する。

成分金属の原子数が簡単な整数比をしており、各金属原子が結晶格子の中で定まった位置にある合金を金属間化合物という。金属間化合物は硬くてもろく、高温で不安定なものが多い。歯科材料ではAg3Sn、Cu6Sn5がアマルガムを構成する重要な金属間化合物である。

H2Oという分子式で表される物質の集合状態には、水蒸気（気体）・水（液体）・氷（固体）の三つの状態がある。これを気相・液相・固相と呼び、金属にもこの三つの状態がある。さらに金属は固体状態で異なった集合体すなわち異なった原子配列をとることがある。これを同素変態といい、各状態を相という。例えば、炭素には黒鉛とダイヤモンドという二つの同素体がある。

このような物質の状態変化は、熱分析によって測定することができる。溶解した試料の中心に熱電対を挿入して、一定の速さでゆっくり冷却させ、温度‐時間曲線を作成すれば、その曲線の屈曲点が変態点になる。例えば、純金属を溶融状態から冷却すると、水平部分が生じ、これは凝固温度、すなわち融点に一致する。しかし、固溶体合金では一定の凝固温度を示さないで、変態温度に幅ができる。この幅を凝固区間といい、その両端は液相点、固相点と呼ばれる。凝固区間内は、固相と液相が混合した中間状態である。

状態図（p.58）

温度、圧力、組成などを変えて平衡に達したときの物質の状態を幾何学的に図示したものが平衡状態図である。金属の場合は圧力を無視して温度を縦軸に、組成を横軸にとって表している。

全率固溶体（p.58～59）

全率固溶体は2成分の金属が固体状態で互いに完全に溶け合う場合である。温度‐時間曲線で表したような液相点と固相点をつらねると液相線と固相線ができ、状態図が書ける。この状態図から種々の情報を得ることができる。

初期に晶出する固相と末期に晶出する固相の濃度が異なるため平衡状態で均質な固溶体を形成する合金であっても徐冷しないかぎり結晶粒内で濃度分布を生じる。これを偏析といい、一般に凝固区間の大きい合金が偏析の程度は大きい。このような全率固溶体を構成する2元合金には、Au‐Ag合金、Ag‐Pd合金などがある。また、Au-Cu合金、Pd-Cu合金のように、ある組成で融点が下がり、固相で規則格子を生成するものがある。

石膏（p.69）

硬化反応に必要な水量は下の化学式より、半水石膏粉末100gに対して水量が18.6mlである。

CaSO4・1/2H2O＋3/2H2O→CaSO4・2H2O

分子量　　　145.142＋27.024→172.166

CaSO4・2H2Oの分子量－CaSO4・1/2H2Oの分子量

CaSO4・1/2H2Oの分子量

＝（172.166－145.142）/145.142＝27.024/145.142＝0.1861

すなわち1gのCaSO4・1/2H2O粉末に必要な水量は0.186mlで粉末100gでは18.6mlとなる。

硬化時間（p.71～72）

粉末粒子が細かいと単位体積当たりの半水塩の数が多い。したがって半水塩が水と接触してできる二水塩の結晶核の数が多くなり結晶の成長速度が早くなり、硬化時間が短縮される。また、焼成不足で二水塩が残留していたり、故意に二水石膏を添加するとそれが結晶核となり、硬化時間は短くなる。すなわち、石膏の硬化は、半水塩が水に溶解し、二水塩の核ができ、成長して起こるのであるから、半水塩の溶解度、二水塩の結晶核数、あるいは二水塩の成長速度を変えればよいわけである。

臨床上可能な硬化時間の調節法は、「混水比」、「練和時間・練和速度」、「水温」、「薬剤の添加」がある。

混水比が大きいと単位体積当たりの生成される結晶核は少なく密度が小さいため、からみ合いが起こりにくく硬化時間が長くなる。混水比と硬化時間は比例関係にある。

練和時間をある程度長くしたり、練和速度を速くすると半水塩が溶解しやすくなり、二水塩の結晶の生成が早くなる。しかも、攪拌によって生成した二水塩の結晶核数が分割されて増加するため硬化時間が短くなる。

練和する水温が高くなると半水塩の溶解速度が増加し、硬化時間が短くなる。しかし、50℃を超えると、生成された二水塩が脱水され、半水塩になる傾向がでて、硬化時間が逆に長くなる。

硬化時間を促進する薬剤を硬化促進剤といい、代表的なものには食塩、硫酸カリウム、硫酸ナトリウム、ロッシェル塩などがある。一方、硬化時間を延長する薬剤は硬化遅延剤といい、クエン酸ナトリウム、ホウ砂、にかわ、ゼラチンなどがある。促進剤の作用は半水塩の溶解速度を増加させ、二水塩の結晶の成長速度を速める。遅延剤は逆に半水塩の表面に膜を形成して溶解速度を減少させる。また、二水塩の結晶表面に膜をつくり、結晶の成長を抑制する。食塩は5%程度の低濃度の時は促進剤として作用し、10%の高濃度になると逆に遅延剤となる。これは低濃度だと半水塩の溶解速度は増加されるが、高濃度になると塩化ナトリウムの結晶が二水塩の結晶核の上に晶出して、結晶の成長速度を遅延させるためである。

硬化膨張（p.72）

二水塩が成長してお互いの結晶粒子が押し合って、全体として膨張が現れる。したがって、石膏硬化体中に多くの微細な気孔が生成される。同一の石膏では混水比が大きいと、二水塩の結晶粒子のからみ合いが少なく、膨張は小さくなる。この硬化膨張は臨床的には模型の精度に影響を及ぼすので重要であるが、特に初期硬化後の膨張が問題となる。これは初期硬化後に結晶のからみ合いが強くなり、型を押し広げる力を有してくるからである。摩擦抵抗の少ない水銀上の石膏の硬化膨張を測定すると初期に収縮し、初期硬化後にはじめて硬化膨張が発現し、元の寸法に回復せず収縮した状態となる。しかし、摩擦抵抗の多いガラス板上での

実験では、硬化膨張が現れる。このように硬化膨張は測定方法によって異なるが、臨床的には摩擦が存在する状態で使用されるので、この硬化膨張が問題となる。

印象材（p.77～98）

モデリングコンパウンドは加熱によって軟化し、冷却によって硬化する熱可塑性物質である。熱伝導は極めて小さいので、均一に軟化させるためには長時間を要する。熱膨張係数は大きい。

酸化亜鉛ユージノール印象材は酸化亜鉛とユージノールの練和でできる。寸法安定性に優れ、硬化後の寸法変化はほとんどない。

水成コロイド印象材には、可逆性水成コロイド印象材の寒天印象材と不可逆性水成コロイド印象材のアルジネート印象材がある。可逆性水成コロイドは温度変化によってゾルからゲルに変化する。不可逆性水成コロイドは化学反応によってゲル化するので不可逆なのである。ゲルが水を吸収するとインビビションすなわち膨潤する。ゲルが水分を失うのは蒸発あるいはシネリシスすなわち離液という現象による。寒天印象材もアルジネート印象材も石膏の硬化を遅らせる。

ポリサルファイドゴム印象材は脱水縮合で硬化するため、収縮する。金属と接着性をもつ。

重縮合型シリコーンゴム印象材は硬化時にエチルアルコールを蒸発させるため収縮する。

重付加型シリコーンゴム印象材（ビニールシリコーン印象材）は重合によって出ていくものがないため最も精度が高い。

硬さの調節はフィラー等の量によって行われる。重付加型シリコーンゴム印象材、重縮合型シリコーンゴム印象材、ポリエーテルゴム印象材、ポリサルファイドゴム印象材はチクソトロピー的性質を有しているので印象採得時に口腔内で加圧すると粘度が減少し、細部まで印象材が流れ細部再現性がよい。

セメント（p.129～148）

歯科用セメントは一般的には粉末と液体より構成されており、これらを練和することによって酸‐塩基の反応で硬化する。歯科用粉末は酸化亜鉛、アルミノシリケートガラスのような酸化物からなり、液はリン酸水溶液、ポリアクリル酸、ユージノールなどより構成されている。

リン酸亜鉛セメントは粉末は酸化亜鉛、液体はリン酸である。合着性はあるが化学的な接着力はない。

カルボキシレートセメントは粉末は酸化亜鉛、液体はポリアクリル酸である。イオン結合および架橋型キレート結合を形成することによって硬化する。歯質との接着性がある。

シリケートセメントは前歯部の審美性充填材料として、臨床的に使用されていたが、口腔内液に侵されやすく耐久性が悪い。かつ歯髄刺激性が強いなどの欠点を有していることと、近年複合レジン充填用材料の出現によって、その使用頻度は大幅に減少した。粉末はシリカ、アルミナ、リン酸塩、フッ化ナトリウムの混合物であり、液体はリン酸である。

グラスポリアルケノエートセメント（グラスアイオノマーセメント）はシリケートセメントの審美性とカルボキシレートセメントの歯質との接着性を考慮して開発されたセメントである。粉末はアルミノシリケートガラスであり、液体はポリアクリル酸である。最近、従来型のように化学反応するのではなく、可視光線の光照射による光重合型の充填用グラスポリアルケノエートセメントが開発された。このセメントは操作時間が長く、しかも光照射すると素早く硬化を開始するため、修復物の感水がなく直ちに注水しながら研磨ができる。しかし、手間がかかったり、危険が伴ったり、光の照射面から硬化するので均一に硬化させるのが難しく、深い窩洞の場合は数回に分けて行う必要性があったりと利点だけではない。

酸化亜鉛ユージノールセメントは粉末が酸化亜鉛、液体はユージノールである。ユージノールは鎮静作用を有していることが判明しており、ユージノールの象牙質浸透性についても研究されている。

ワックス（p.161～172）

ワックスには、「パラフィンワックス」、「ビーズワックス（蜜ろう）」、「カルナウバワックス」、「キャンデリラワックス」、「セレシン」、「ダマール」がある。

ワックスの重要な性質に加圧短縮率があり、流動性物質や可塑性物質にみられる性質であり、フローとも呼ばれる。ワックスのような無定形物質の加圧下あるいは自重による変形であり、温度、外力、時間などによって大きく左右される。

可塑性的な性質によって変形し、荷重が取り除かれたのちにその応力は時間の経過に伴い緩和する。これを応力緩和という。

アマルガム