第1問

(1)代表的な結晶構造の名前を3つ挙げ、それぞれの結晶構造の単位胞を描き、充填率を求めよ。また、それぞれの結晶構造を持つ金属の名前を1つずつ挙げよ。

(2)鉄－炭素系の平衡状態図を描け。(温度：0～1600℃　炭素濃度5wt%まで)

(3)Fickの第1法則を式で与えよ。

第2問

次の語句から5つ選び簡潔に説明しなさい。

(1) マルテンサイト変態

(2) クリープ

(3) 延性脆性遷移温度

(4) 多結晶材料の降伏応力の結晶粒径依存性

(5) 回復と再結晶

(6) 加工硬化

(7) 浸炭

(8) リューダース帯

解答

第1問　[(1)15点+(2)20点+(3)5点=40点]

(1)体心立方格子(bcc)･･･68%、-Fe, Na, K, Cr, Ho, W, Nb, Ta

面心立方格子(fcc)･･･74%、Cu, -Fe, Ag, Au, Pt, Ni, Al

六方最密構造(hcp)･･･74%、Zn, Mg, Zr, Ti

金属の種類は2点　　　　残りは1点

(2)

温度、濃度については、プラスマイナス多少は可です。赤丸の数字および文字は必須。

(3)単位時間、単位面積当たりに流れ込む量J

J=−D∂C∂x

D：拡散係数

∂C∂x：濃度勾配

C：濃度

第2問　[12点/語句×5=60点]

(1)マルテンサイト変態

原子の拡散を伴わずに格子のせん断変形のみで生じる結晶の相転移をマルテンサイト変態という。例えば、鋼を高温に保持し、水や油などで焼入れするとfcc構造からbcc構造へとマルテンサイト変態を起こす。この変態により鋼は非常に硬くなる。

(2)クリープ

高温中では、材料は降伏応力以下でも、一定引張応力(または荷重)の作用下では時間の経過とともに次第に伸びていき、ついには破断してしまう。このような現象をクリープという。

クリープは低温クリープ、転位クリープ、拡散クリープがある。

(3)延性脆性遷移温度

bcc(体心立方)金属やhcp(六方最密)金属では、ある温度を境にして延性から脆性に遷移する。そのときの温度を延性脆性遷移温度という。これには、いくつか定義があるが、その中から2つを以下に示す。

- エネルギ遷移温度

延性破面率が100％となる最低温度、および脆性破面率が100％となる最高温度での吸収エネルギの平均に相当する温度。

- 破面遷移温度

延性破面率が50％(=脆性破面率50％)となる温度

定義のうち一つ挙げれば、満点。

(4)多結晶材料の降伏応力の結晶粒径依存性

金属および合金の降伏応力と結晶粒径dの間には、ホール・ペッチの関係が観察される。=0+kd-1/2

ここで、0はパイエルス応力や固溶硬化に打ち勝って結晶粒内で転位を動かすのに必要な応力である。すなわち、0、kはそれぞれ粒内におけるすべり抵抗および粒界における応力集中の強さを表している。

(5)回復と再結晶

回復：加工硬化した金属が、再結晶温度以下の高温に保持すると転位が上昇運動によって安定に再配列することや正負符号転位の消滅による転位密度の減少により軟化すること。

再結晶：再結晶温度で保持すると、歪みのある結晶粒の中から新たな核が発生、成長することで歪みのないやわらかい再結晶組織ができる。

(6)加工硬化

塑性変形によって、結晶中の転位密度が増加し、転位が互いに運動を妨げるようになるため、変形を継続するために大きな応力が必要となる(硬化する)現象。

(7)浸炭

鋼を焼き入れたときの硬さは、炭素の含有率によって決定されるので、硬さを上げるためには炭素の含有率を増やしてやる必要がある。そこで、低炭素鋼の表面から炭素を浸透させて、炭素濃度を高めてから焼入れすると表面付近に硬い層ができ、内部は低炭素鋼で硬さが低く、比較的靭性の高い材料が得られる。このように低炭素鋼の表面から焼入れに十分な炭素を浸透させることを浸炭という。

(8)リューダース帯

降伏の開始時に突然引張方向に対して、ほぼ45度の方向にせん断応力により表れるすべり線。